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ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
Тара полімерна споживча для товарів побутової хімії, парфумерно-косметичної продукції та харчових продуктів
Каністри місткістю 5 л. та 10 л.			
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ПАРАМЕТРИ ПРОДУКЦІЇ
	Найменування продукції:
	Каністра полімерна 5 л / Каністра полімерна 10 л

	Призначення тари:
	Для транспортування та зберігання рідких товарів побутової хімії, парфумерно-косметичних засобів, а також харчових продуктів.

	Доступні кольори:
	Натуральний, білий, кольоровий (за індивідуальним погодженням із замовником).

	Гарантійний термін зберігання тари:
	24 місяці з дати виробництва. Номер партії відповідає даті виробництва.


2. МАТЕРІАЛИ ТА СИРОВИНА (СКЛАД ВИРОБУ)
При виготовленні тари для побутової хімії, парфумерно-косметичної та харчової продукції використовуються виключно високоякісні первинні матеріали згідно з чинною нормативною документацією:
· Гранульовані композиції поліетилену високого тиску (ПВТ) з рецептурами добавок та без них;
· Гранульовані композиції поліетилену низького тиску (ПНТ) з рецептурами добавок та без них;
· Суміш композицій поліетилену високого та низького тиску (за необхідності технологічного процесу);
· Гранульовані полімерні композиції з добавками рецептур стабілізації та фарбування на основі поліпропілену або поліетилену;
· Поліетилентерефталат (> РЕТ <) у вигляді гранул або преформ відповідних марок;
· Полістирол гранульований, поліамід, поліпропілен та суперконцентрати пігментів для рівномірного фарбування

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
	№ з/п
	Найменування показника
	Нормативні технічні вимоги
	Випробуванням встановлено

	1.
	Зовнішній вигляд та геометрична точність
	Поверхня тари повинна бути чистою, гладкою, без наскрізних отворів, тріщин, відколів, критичних точок барвника, потовщень або видимих смуг. Повністю відповідає затвердженому зразку-еталону.
	Відповідає

	2.
	Герметичність тари та кришки
	Тара разом із запірним елементом повинна забезпечувати абсолютну герметичність при випробуванні встановленим статичним методом.
	Відповідає

	3.
	Міцність при вільному падінні
	Заповнена номінальним об'ємом рідини тара має стабільно витримувати одноразове падіння на жорстку основу (дно) з висоти 0,9 м без руйнувань, деформацій швів та проявів течії.
	Відповідає

	4.
	Теплостійкість конструкції
	Тара не повинна деформуватися чи розтріскуватися; повністю зберігає первинний зовнішній вигляд, інтенсивність забарвлення, геометричні параметри та механічні властивості після витримки в кліматичній камері протягом 2 годин при температурі (40 ± 2) °C.
	Відповідає


4. ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
Продукція виготовляється відповідно до вимог чинного законодавства України, діючих державних стандартів та наступних регламентуючих документів:

· Технічні умови: ТУ У 22.2-32214479-002:2021 та ТУ У 22.2-32214479-003:2021.
· Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України № 12.2-18-1/12899 від 29.06.2021 року.
· ПРИМІТКА ЩОДО БЕЗПЕКИ: Продукція офіційно дозволена і сертифікована Міністерством охорони здоров'я України для прямого контакту з харчовими продуктами, питною водою, а також рідкими концентратами харчової та хімічної індустрії.
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