ФОП «Приголовкіна Вікторія Володимирівна»

Адреса для листування: м. Київ, пров. Джерельний 4-а, оф. 9 |

Фактична адреса: с. Гостомель, вул. Мисливська, 24
Тел: +380664185161, +380998928703 | ЄДРПОУ: 3520709947 | E-mail: mamynikhytroshchi@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Тара полімерна споживча для товарів побутової хімії, парфумерно-косметичної продукції та харчових продуктів

Каністри місткістю 5 л. та 10 л.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ПАРАМЕТРИ ПРОДУКЦІЇ

| Найменування продукції: | Каністра полімерна 5 л / Каністра полімерна 10 л |
| --- | --- |
| Призначення тари: | Для транспортування та зберігання рідких товарів побутової хімії, парфумерно-косметичних засобів, а також харчових продуктів. |
| Доступні кольори: | Натуральний, білий, кольоровий (за індивідуальним погодженням із замовником). |
| Гарантійний термін зберігання тари: | 24 місяці з дати виробництва. Номер партії відповідає даті виробництва. |

2. МАТЕРІАЛИ ТА СИРОВИНА (СКЛАД ВИРОБУ)

При виготовленні тари для побутової хімії, парфумерно-косметичної та харчової продукції використовуються виключно високоякісні первинні матеріали згідно з чинною нормативною документацією:

- Гранульовані композиції поліетилену високого тиску (ПВТ) з рецептурами добавок та без них;

- Гранульовані композиції поліетилену низького тиску (ПНТ) з рецептурами добавок та без них;

- Суміш композицій поліетилену високого та низького тиску (за необхідності технологічного процесу);

- Гранульовані полімерні композиції з добавками рецептур стабілізації та фарбування на основі поліпропілену або поліетилену;

- Поліетилентерефталат (> РЕТ <) у вигляді гранул або преформ відповідних марок;

- Полістирол гранульований, поліамід, поліпропілен та суперконцентрати пігментів для рівномірного фарбування

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

| № з/п | Найменування показника | Нормативні технічні вимоги | Випробуванням встановлено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішній вигляд та геометрична точність | Поверхня тари повинна бути чистою, гладкою, без наскрізних отворів, тріщин, відколів, критичних точок барвника, потовщень або видимих смуг. Повністю відповідає затвердженому зразку-еталону. | Відповідає |
| 2. | Герметичність тари та кришки | Тара разом із запірним елементом повинна забезпечувати абсолютну герметичність при випробуванні встановленим статичним методом. | Відповідає |
| 3. | Міцність при вільному падінні | Заповнена номінальним об'ємом рідини тара має стабільно витримувати одноразове падіння на жорстку основу (дно) з висоти 0,9 м без руйнувань, деформацій швів та проявів течії. | Відповідає |
| 4. | Теплостійкість конструкції | Тара не повинна деформуватися чи розтріскуватися; повністю зберігає первинний зовнішній вигляд, інтенсивність забарвлення, геометричні параметри та механічні властивості після витримки в кліматичній камері протягом 2 годин при температурі (40 ± 2) °C. | Відповідає |

4. ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

Продукція виготовляється відповідно до вимог чинного законодавства України, діючих державних стандартів та наступних регламентуючих документів:

- Технічні умови: ТУ У 22.2-32214479-002:2021 та ТУ У 22.2-32214479-003:2021.

- Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України № 12.2-18-1/12899 від 29.06.2021 року.

- ПРИМІТКА ЩОДО БЕЗПЕКИ: Продукція офіційно дозволена і сертифікована Міністерством охорони здоров'я України для прямого контакту з харчовими продуктами, питною водою, а також рідкими концентратами харчової та хімічної індустрії.

| Постачальник: ФОП Приголовкіна В.В. | __________________ (підпис) | Дата видачі: 02.06.2026 р. |
| --- | --- | --- |